구 분	확보슬링
제품명 (모델명)	오픈 슬링 14mm	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	확보물에 설치하거나 확보지점을 연결할 때 사용되는 슬링
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 2겹 소재로 제작된 컴팩트한 봉제 루프입니다. ∙ 미니멀하고 강하며 내구성이 뛰어납니다. ∙ 강도 코어가 공동으로 직조되어 있는 두 부분으로 구성됩니다. ∙ 외부 소재가 유색 코어를 보호하고 손상 시 코어를 볼 수 있습니다. ∙ 길이에 따라 스티치 색상이 다릅니다. ∙ 높은 곳에서 작업할 때 고정 및 연결에 적합합니다. ∙ 재 질 : 90% PES, 10% PA ∙ 색 상 : 블랙 + 다른 스티치색상 ∙ 폭 : 14 mm ∙ 길 이 : 120, 150 cm ∙ 중 량 : 118, 146 g ∙ 인장강도 : 25 kN ∙ 인 증 : CE EN 566, EN 354, EN 795 B
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)