구 분	정적 로프
제품명 (모델명)	R44 스태틱 11mm	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고층건물의 화재 또는 산악 조난사고, 수난사고등의 구조활동 시 식별이 잘되는 로프로서, 계곡횡단 및 요구조자를 견인할 때 사용하는 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 특허받은 ROUTE 44 직조 기술을 사용하여 만들어진 저신장 로프입니다. • ROUTE 44 직조 기술로 인해 가벼우면서 내구성이 뛰어나고 컴팩트 하지만 촉감이 부드럽습니다. • 로프의 강도와, 매듭 강도를 고려하여 이상적인 코어, 외피 비율을 위해 외피를 44캐리어 기계로 직조하였습니다. • 외피를 촘촘하게 직조하여 먼지로부터 코어를 보호합니다. • 로프 한쪽 끝부분은 고리로 제작가능합니다. • 재 질 : 폴리아미드 나일론 100% 방수성 재질 • 지 름 : 11 mm • 길 이 : 200 M • 색 상 : 오렌지, 화이트, 레드, 블랙 • 중 량 : 77 g/m • 인장강도 : 34.9 kN • 고리강도 : 28.5 kN • 매듭강도 : 22.3 kN • 신 장 율 : 3.2 % • 수 축 률 : 1 % • 외피 이탈도 : 0 % • 외피비율 : 38 % • 코어비율 : 62 % • 추락지탱횟수 : 20회 • 매 듭 비 : 0.7 • 충 격 력 : 5.6 kN • 인 증 : CE EN1891 Type A, UIAA
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)