구 분	동적 로프
제품명 (모델명)	뉴 타이탄 다이나믹 11A	제조사 (원산지)	질몬트 (슬로바키아)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	모든 구조현장에서 사용가능한 다이나믹 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 건물에서 신속한 하강 또는 산악조난자 구조 시 구조대원의 구조 • 드라이처리 및 뛰어난 강도와 추락 지탱횟수를 가진 고강력 로프 • 구조, 군, 경 등에 사용하기 적합한 뛰어난 내구성과 성능 • 코어와 외피가 특수 본드에 의해 붙어 있어 외피 손상 시 벗겨지는 현상 방지 • 재 질 : 폴리아미드계 나일론 100%, 방수성 재질 • 구 분 : 다이나믹 싱글 • 직 경 : 11mm • 길 이 : 100M, 200M • 인장강도 : 21kN • 충 격 력 : 8.2kN • 로프무게 : 78g/m • 외피비율 : 42% • 코어비율 : 58% • 외피이탈도 : 0% • 열감소처리 : YES • 드라이처리 : YES • 추락지탱횟수 : 17회 • 스태틱신장율 : 2.9% • 다이나믹신장율 : 31.0% • 수 축 율 : -1.00% • 인 증 : CE1015 EN892, UIAA ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23521387
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)