구 분	내열 로프
제품명 (모델명)	프로텍 500 내열 스태틱 11A	제조사 (원산지)	말로우 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재현장에서 사용가능한 내열 스태틱 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • PROTEC 500은 100 % Technora® 커버가 있는 UKCA 및 CE EN1891 Type A 인증 11mm Aramid Abseil 로프로 내열성이 우수한 작업 위치 로프가 필요한 모든 로프 액세스 전문가에게 필수적입니다. • 250℃ 이상의 온도에 노출시 가시성 표시기가 녹아 고온 노출에 대한 시각적 및 촉각 적 증거를 제공합니다. • 500℃ 이상에서 녹는 테크노라 원사로 직조된 방염 특수로프입니다. • 재 질 : 코어-폴리아미드, 외피-아라미드 100% 방수성 재질 • 지 름 : 11mm • 길 이 : 200M • 색 상 : 블랙/네온, 옐로우/레드 • 로프중량 : 83g/m • 인장강도 : 49.1kN • 고리강도 : 32kN • 8자 매듭 강도 : 24.4kN • 신장율 50/150kg : 3.0% • 외피 이탈도 : 0% • 열감소처리 : YES • 외피비율 : 39% • 코어비율 : 61% • 추락지탱횟수 : 24회 • 인 증 : CE EN 1891 A, UKCA ◎ 구 성 : 로프, 로프 보호대 스피롤 60cm, 로프 관리용 - 투명 열 수축 튜브 1.2M, 검정 본드 열 수축 튜브 1.2M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23441411 테스트영상(외국)
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)