구 분	내열 로프
제품명 (모델명)	디아블로 내열 스태틱 11A	제조사 (원산지)	말로우 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재현장에서 사용가능한 내열 스태틱 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 폴리아미드 원사와 테크노라 원사를 믹스하여 외피를 직조한 로프 • 화학물질, UV, 300℃의 고열에도 견딜 수 있게 특수 처리한 로프 • 코어 부분은 복합적으로 엮어서 강도를 높이고, 외피는 24가닥으로 제작하여 외부 손상을 최소화 • 로프 한쪽 끝부분은 고리로 제작 가능 (추가옵션) • 재 질 : 코어-폴리아미드, 외피-폴리아미드&테크노라 믹스 100% 방수성 재질 • 지 름 : 11mm • 길 이 : 200M • 색 상 : 블랙, 블랙/오렌지, 레드/옐로우 • 로프중량 : 82.5g/m • 인장강도 : 35.5kN • 고리강도 : 29.1kN • 8자 매듭 강도 : 18.3kN • 신장율 50/150kg : 2.4% • 외피 이탈도 : 0% • 열감소처리 : YES • 외피비율 : 46% • 코어비율 : 54% • 추락지탱횟수 : 24회 • 인 증 : CE EN 1891 A, UKCA ◎ 구 성 : 로프, 로프 보호대 스피롤 60cm, 로프 관리용 - 투명 열 수축 튜브 1.2M, 검정 본드 열 수축 튜브 1.2M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23356154 테스트영상(외국)
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)