구 분	내열 로프
제품명 (모델명)	Technora 7.5mm 개인 내열로프	제조사 (원산지)	PMI (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고온이나 화학물질이 노출된 지역에 접근하여 구조활동 시 사용 할 수 있는 열에 강한 아라미드원사로 직조되어 구조대원이 안전하게 비상탈출 할 수 있는 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 100% Technora로 만든 7.5mm 이스케이프 로프입니다. • 내열로프로 고온에 노출 된 후 일반 로프보다 더 오랜시간 강도를 유지합니다. • 500℃의 내열성을 가졌습니다. • 구조대원 개인탈출용 로프로 사용됩니다. • 재 질 : Technora(코어), Technora(외피) • 직 경 : 7.5 mm • 길 이 : 20 M • 인장강도 : 24.4 kN • 중 량 : 44 g/m • 1000 lbf (4.4 kN) 의 신장률 : 2.0 % • 600 lbf (2.6 kN) 의 신장률 : 1.5 % • 300 lbf (1.3 kN) 의 신장률 : 1.0 % • 인 증 : NFPA 1983
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)